| Pos. | Bezeichnung | Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | Elektroschweißfittings aus PE 100 9947 Kit aus T-Stücke mit Flanschabgang Typ 49940 Flansch und Losflansch aus PE 100 Losflansch – Stahl mit PP-Mantel Bohrungen nach DIN 2501 ummantelte Heizwendeln Durchgangsseiten, ein Schweißvorgang 4 mm Steckkontakte Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) SmartFuse-Kennung Schmelzindikatoren DVGW-reg. Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |
|  | Dimension [d x DN x d] 90 x 80 x 90 110 x 80 x 110 110 x 100 x 110 125 x 80 x 125 125 x 100 x 125 160 x 80 x 160 160 x 100 x 160 180 x 80 x 180 180 x 100 x 180 200 x 80 x 200 200 x 100 x 200 225 x 80 x 225 225 x 100 x 225 250 x 80 x 250 250 x 100 x 250 | Art.-Nr.: 9947090080 9947110080 9947110100 9947125080 9947125100 9947160080 9947160100 9947180080 9947180100 9947200080 9947200100 9947225080 9947225100 9947250080 9947250100 |  |  |  |